附件6.1室外运动场面层工程技术任务书

工程概况

工程基本信息

本项目为多所学校运动场地专项专业分包工程，涵盖景园小学、十八小学、甄贤小学、十一小学、文园中学、实验学校、北岭小学、云峰小学、十二小学、广昌小学等校区。

施工内容主要包含校园跑道、人造草坪、丙烯酸场地改造与新建工程，具体涉及预制及现浇型塑胶跑道、人造草皮、丙烯酸面层材料采购及现场施工。

室外运动场地设计做法一览表

| 设计做法 | 构造层次 |
| --- | --- |
| 新建及改造跑道 所在项目：景园小学、第十八小学、甄贤小学、第十一小学、文园中学、试验学校、北岭小学、云峰小学、第十二小学 | 1.50mm宽专用跑道漆画线 2.13厚预制型橡胶卷材（背面用专用胶带接缝） 3.专用水性封底料（苯丙乳液+水泥+石英砂，比例1.5:2:2） 4.40厚AC-10细粒改性沥青混凝土基层 |
| 改造跑道 所在项目：广昌小学、 | 1.50mm宽专用跑道漆画线 2.8厚现浇型塑胶面层(广昌小学) 3.专用水性修补剂（苯丙乳液+水泥+石英砂比例为1.5:2:2） 4.30厚AC-10细粒改性沥青混凝土/40厚AC-10细粒改性沥青混凝土 |
| 人造草 所在项目：北岭小学、云峰小学、梅华中学、第十一小学、文园中学、甄贤小学 | - 1.人造草坪面层（具体要求详图纸技术要求） - 2.10厚合成材料吸震垫 3.混凝土基层 |
| 丙烯酸地面 所在项目：实验学校、云峰小学、广昌小学、景园小学、梅华中学、十八小学、文园中学、第十一小学、甄贤小学 | 1.画线漆画线 2.5遍丙烯酸（颜色具体由校方确定） 3.40厚AC-10细粒改性沥青混凝土/原混凝土基层打磨修补/新浇混凝土 |
| 篮球场（预制塑胶） 所在项目：第十一小学 | 1.50mm宽专用跑道漆画线 2.8厚预制型橡胶卷材（背面用专用胶带接缝） 3.专用水性封底料（苯丙乳液+水泥+石英砂，比例1.5:2:2） 4.40厚AC-10细粒改性沥青混凝土基层 |

施工场地管理要求

投标人须踏勘熟悉校园场地现状、施工边界、管控及教学时段、机械进出条件，明确出入口、道路限高限宽及承载力；所有机械、材料运输车辆须按校方审批路线、时段通行，不得擅自改道、占用非施工道路、碾压绿化带及消防通道；

机械车辆进出避开学生上下学高峰，确需通行须提前1个工作日报校方书面审批，并专人全程交通引导；

校内车辆限速5km/h，禁止鸣笛、超速抢行；运输车辆出场须冲洗干净，严禁带泥上路、沿途撒漏，遵守珠海城市道路运输规定；

施工机械仅限划定封闭区域停放，不得随意停放、擅自转场；转场须封闭围挡、专人引导并避让学生区域。进场机械须验收合格、证件齐全，报监理备案后方可使用，禁用报废、无证、带病设备；

施工废水、废料及垃圾严格按校方指定路线处置清运；

施工全程服从校方管理，维护教学秩序，按要求在校园临时活动、考试期间停工。

工期要求

总工期：120日历天（暂定），中标单位须严格按照招标人下达工期及各校区节点计划组织施工，确保按期完工；

招标人有权根据校方实际需求调整各校区施工先后顺序。

编制依据

编制依据一览表

| 序号 | 资料/规范名称 | 规范编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设计图纸、设计相关技术资料 | / |
| 2 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB36246-2018 |
| 3 | 合成材料运动场地面层 | GB/T14833-2020 |
| 4 | 中小学校体育设施技术规程 | JGJ/T280-2012 |
| 5 | 涂料中有害物质限量第1部分：建筑涂料 | GB30981.1-2025 |
| 6 | 国家、广东省、珠海市现行的安全生产、文明施工、环境保护、校园安全管理、中小学教学秩序保障相关法律法规及规范标准 | / |

材料技术要求

所有材料物理性能、化学环保指标必须满足设计图纸及现行国家、行业规范要求；投标阶段须提供CMA、CNAS双资质第三方检测报告；预制型橡胶跑道卷材须同时持有世界田联、中国田径协会有效产品审定认证证书。

现浇/预制型橡胶跑道面层

物理性能要求

现浇型和预制型面层物理机械性能设计要求

| 项目名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 拉伸强度MPa | ≥0.5 |
| 拉断伸长率% | ≥40 |
| 冲击吸收% | 35-50 |
| 垂直变形mm | 0.6-2.5 |
| 抗滑值PN20℃ | ≥47 |
| 阻燃性/级 | Ⅰ级，燃斑直径≤50 |

耐磨性能以及抗紫外线老化性能

| 项目 | 技术参数与标准要求 |
| --- | --- |
| 耐磨性能​ | 在500转至1500转范围内，磨损质量≤4.0克 |
| 加速老化性能​ | 经800小时加速老化后： |
|  | 1.拉伸强度≥0.55MPa |
|  | 2.扯断伸长率≥55% |
| 耐UVA老化色牢度​ | 经2000小时加速UVA老化后，色差灰阶值≥3 |
| 老化后耐磨性能​ | 经2000小时加速UVA老化后，在500转至1500转范围内，磨损质量≤4.0克 |

注：投标人投标时若暂无法提供全部性能检测报告，须在投标文件中出具书面承诺，承诺中标后、合同签订及材料进场前，限期补齐符合标准的全套检测报告与相关认证资料。

有害物质及限量

现浇橡胶面层及预制橡胶卷材有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并【a】芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA）(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和(g/kg) | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/(㎡·h)】 | ≤5.0 |
|  | 甲醛/【mg/(㎡·h)】 | ≤0.4 |
|  | 苯/【mg/(㎡·h)】 | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/(㎡·h)】 | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/【mg/(㎡·h)】 | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| a邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录A。 b18种多环芳烃的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录B。 c取距合成材料面层上表面5mm以内的部分进行测试。 |  |  |

其他要求

预制型卷材采用双层复合结构，面层天然橡胶，底层高弹橡胶，弯折不开裂、不分层；

跑道分道线、起止线采用水性白色涂料，线宽50mm；

无机填料含量≤65%，填充颗粒高聚物总量≥20%。

人造草坪

设计参数

人造草参数设计标准

| 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 生产工艺 | 簇绒法Z型走针机械编织涂胶 |
| 草纤维 | 采用耐磨加筋PE单丝（每簇草丝不少于4股8根） |
| 草纤维DTEX | ≥8800 |
| 草纤维宽度和厚度 | 宽度：1.3-1.5mm，厚度：200-240μm |
| 基布 | 高强度双层基布 |
| 背胶 | 黑色环保发亮PU背胶 |
| 植草高度 | 5/8英寸 |
| 行距 | ≤2 |
| 植草密度 | ≥8505针/平米 |
| 颜色 | 翠绿、橄榄绿、柠檬黄/白色标志线 |
| 填充石英砂 | 40目，表面圆润，每平方草坪不低于25KG |
| 填充颗粒 | 环保PE颗粒，每平方草坪不低于5KG |

物理性能要求

人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% |  | 45～70 |
| 垂直变形/mm |  | 4～11 |
| 草丝拉断力/N | 开网丝 | ≥60 |
|  | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力/N |  | ≥20 |

人造草有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和b（mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a¦(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)[mg/(m2.h) | ≤5.0 |
|  | 甲醛[mg/(m2.h)] | ≤0.4 |
|  | 苯(mg/(m2.h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和[mg/(m2.h)] | ≤1.0 |
| a邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录A。 b18种多环芳烃的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录B。 |  |  |

颗粒等固体原料有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和*/(mg/kg) | 50 |
|  |  | ≤20 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | 50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | <10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | <10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | <2 |
| 气味 | 气味等级b/级 | ≤3 |
| a18种多环芳烃的具体名称见附录B。 b仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |  |  |

非固体原料中有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和b/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡(Cio-Cna)/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/g/L) | ≤50 |
|  | 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
|  | 苯/g/kg) | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | <2 |
| a多组分样品·在测试游离甲苯二异氰酸酯(TDD和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDD总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯(TDD和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDD含量·然后按产品明示的施工配比进行计算;其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定 b邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录A。 |  |  |

丙烯酸材料

3.3.1有害物质及限量管控指标

| 项目 | 单位 | 水性丙烯酸地坪涂料 |
| --- | --- | --- |
| VOC含量 | g/L | ≤120 |
| SVOC含量 | g/L | 单组分≤150；多组分≤100 |
| 甲醛含量 | mg/kg | ≤100 |
| 乙二醇醚及醚酯总和含量 | mg/kg | ≤300 |
| 苯系物总和含量 | mg/kg | ≤300 |
| 游离二异氰酸酯（TDI+HDI）总和含量 | % | ≤0.2 |
| 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）含量 | % | ≤1.0 |
| 总铅（Pb）含量（色漆） | mg/kg | ≤90 |
| 可溶性重金属含量（色漆） | mg/kg | 镉(Cd)≤75；铬(Cr)≤60；汞(Hg)≤60 |

施工技术要求

试验段施工

人造草、预制卷材、丙烯酸正式施工前必须做试验段；材料、机械、人员、工艺与正式施工一致；

验证收口高差≤3mm、人员配置、降噪降尘、安全防护有效性；

试验段验收合格并形成报告，经监理、建设单位、校方审批后方可全面施工。

预制橡胶卷材面层施工

基底：3m靠尺平整度偏差≤3mm；含水率≤6%；湿度＞85%、雨天严禁施工；

基底必须洁净干燥，油污清除、冲洗晾干，监理验收合格方可施工；

铺贴放线偏差≤2mm；专用底胶厚度0.5–0.8mm；拼接缝≤1mm，错缝≥90cm；

弯道、转角采用整块卷材弯转，不得切割；收口高差≤3mm，密封防水处理；

做好防雨覆盖，养护≥24小时，禁止踩踏、碾压。

现浇型跑道面层施工

基底要求同预制型，平整度≤3mm，含水率≤6%，裂缝按宽度规范修补；

分两次浇筑：弹性层+EPDM颗粒面层；材料配比严格执行，搅拌时间≥5分钟；

新旧面层接口：旧面打磨45°斜角，涂刷界面剂；衔接高差≤2mm；

整体养护≥72小时，防雨、防尘、禁止通行。

人造草坪面层施工

基底清理干净，平整度≤3mm；满铺10mm吸震垫，接缝严密；

仅限干燥天气施工；涂胶厚度0.3–0.5mm，晾置后压实粘接；

先填充石英砂，再填充橡胶颗粒，梳理密实，保证草丝直立；

做好下水口保护，防止颗粒堵塞管道。

丙烯酸面层施工

基底清理、修补、酸洗、干燥；含水率≤6%；新浇混凝土养护≥28天；

标准工艺：5遍涂刮（底漆1遍+中涂2遍+面涂2遍），总厚度150–200μm；

雨天、大雾、湿度＞85%、大风＞3级严禁施工；

成品养护≥72小时，封闭管理，禁止踩踏与污染。

质量与验收要求

质量要求

原材料进场必须见证取样送检，具备CMA、CNAS双资质第三方检测机构出具的有效检测报告，由NSTC认可资质机构检测，合格后方可使用；

施工全过程做好成品保护，采用围挡、遮盖等措施，避免交叉作业污染、破损。

面层与基层衔接要求

跑道、足球场、丙烯酸面层施工单位应提前介入基层放线、标高控制及验收工作，并做好面层施工前置条件技术交底，面层施工单位接收基层后，即视为认可基层施工质量；

基层移交平整度执行3米直尺偏差5mm合格标准。

验收要求

材料规格、品牌、质量与投标承诺、封样一致，不得擅自更换

接缝平顺、无明显高差、无分层、无空鼓

竣工资料齐全，检测报告完整有效

雨后30分钟无积水，排水通畅；画线顺直、无毛边、宽度一致

验收有异议时委托第三方复检，费用由责任方承担

关键性能指标

物理性能指标

| 检验检测项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 反（回）弹值（%） | ≥80 |
| 滑动阻力（N） | 60-100 |
| 冲击吸收（%） | 5-15 |
| 地面速率 | 30-45 |
| 渗水性（率）/(mm/min) | 0 |

坡度要求

| 序号 | 场地名称 | 横向（短边）坡度 | 纵向（长边）坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球场（人工草坪，无渗水功能） | ≤0.8% | - |
| 2 | 足球场（人工草坪，有渗水功能） | 0.30% | - |
| 3 | 排球场、篮球场 | 0.3%∼0.5% | 0.3%∼0.5% |
| 4 | 田径场（跑道） | ≤1%（内低外高） | ≤1%（跑进方向） |