  - 附件6.1：技术任务书（灌注桩）

工程概况

项目基本信息

基本信息一览

| 项目类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程（广昌小学新建食堂灌注桩基础项目） |
| 建设地点 | 珠海市香洲区广昌小学校内 |
| 核心参数 | 桩径600mm，混凝土强度等级C35、抗渗等级P8，有效桩长4-6m，入岩深度≥500mm；单桩竖向承载力特征值2650kN，桩顶嵌入承台深度100mm，桩顶混凝土超浇800mm。（具体均以最终版设计蓝图为准） |
| 钢筋配置 | 纵筋10Φ16（HRB400级），螺旋箍Φ10@200，加密区箍筋Φ10@100，加密区长度≥5D。 |
| 场地与勘察要求 | 投标人需勘察现场，了解场地地质自行制定成孔护壁措施(详见项目地勘报告），了解交通及周边环境。 |

施工依据

施工依据一览表

| 序号 | 编制依据名称 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目灌注桩工程施工图纸（含桩表、设计说明，以最终版蓝图为准） |
| 2 | 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008） |
| 3 | 《建筑桩基检测技术规范》（JGJ106-2014） |
| 4 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013） |
| 5 | 《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2008） |
| 6 | 本项目地勘报告 |
| 7 | 国家、广东省及珠海市现行相关施工质量、安全、文明施工及环保规范、标准 |

材料技术要求

混凝土

混凝土强度等级C35、抗渗等级P8，水下混凝土施工需按现行规范进行用料及配合比设计，确保和易性、抗离析性能满足水下灌注要求。

钢筋

纵向钢筋：采用HRB400级钢筋，桩身钢筋应通长设置，如需分段制作，应优先采用焊接接头，接头位置错开≥30d，同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率应小于50%。

箍筋与加劲箍：横向加劲箍及螺旋箍筋纵横钢筋交接处应焊牢。

保护层：灌注桩纵向钢筋混凝土保护层厚度为70mm，钢筋笼外侧需设置混凝土垫块或其他有效措施，保证保护层厚度均匀。

焊接材料：采用E55型焊条，焊缝有效高度≥6mm。

施工技术要求

施工准备

施工前应进行试成孔，验证成孔工艺及设备性能，优化施工参数。

每根桩均应安设钢护筒，护筒顶面高出地面400~600mm（不宜小于0.3m）。

成孔工艺

投标人应根据不同地层情况及地下水位埋深，自行制定专项成孔护壁措施，确保孔壁稳定，防止塌孔、缩径、漏浆等问题。

桩间距小于2.5D或相邻桩之间施工净距＜4.5m时，应采用跳挖间隔施工。

成孔过程中遇到斜孔、弯孔、梅花孔、塌孔、护筒周围冒浆、失稳、进入持力层后钻孔速度过快或有软弱夹层等情况时，应立即停止钻孔，采取有效措施后方可继续施工。

成孔作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作坡度不得大于3.5%；钻机接地比压不满足要求时，应铺设路基板，保证机械稳定安全作业。

清孔工艺

钻孔达到设计深度后，应采用清孔钻头进行清孔。

清孔应确保孔底沉渣厚度≤50mm。

成孔完毕应立刻进行清孔、吊放钢筋笼、二次清孔、孔位及沉渣检验，二次清孔完成后30分钟内必须灌注混凝土，避免桩侧土和桩端土长时间浸泡松软，沉渣厚度增大。

施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上，受水位涨落影响时，泥浆面应高出最高水位1.5m以上；容易产生泥浆渗漏的土层中应采取提高泥浆比重、掺入锯末、增黏剂等措施维持孔壁稳定。

钢筋笼制作与安装

钢筋笼应按设计及规范要求制作，纵筋、箍筋、加劲箍焊接牢固，尺寸偏差满足规范要求。

钢筋笼吊装时不得碰撞孔壁，防止钢筋笼弯曲、扭转，吊装就位后应固定牢固，防止上浮、偏位。

钢筋笼外侧设置混凝土垫块，保证保护层厚度70mm均匀。

水下混凝土灌注

灌注前应再次检查孔底沉渣厚度及泥浆性能，合格后方可进行灌注。

灌注混凝土时应设置溜管或串筒，防止混凝土离析；导管底端距孔底宜为 300～500mm，导管顶端高出孔内地面（孔口）宜为 500～1000mm。水下混凝土必须连续施工，每根桩的浇注时间按混凝土初凝时间控制，过程中一切故障均应记录在案。

施工时应按桩顶标高控制好最后一次混凝土浇注量，桩顶混凝土超浇长度（比桩顶标高高）为 800mm，桩身混凝土充盈系数 1.2，保证凿除桩顶浮浆后桩顶混凝土质量满足要求，桩顶嵌入承台长度 100mm。

灌注过程中导管埋入混凝土深度宜控制在 2～6m，严禁将导管提出混凝土面；应有专人测量混凝土面高度、计算埋深并做好灌注记录。

废弃的浆、渣应进行处理，不得污染环境。

质量与验收要求

施工允许偏差

允许偏差一览表

| 偏差项目 | 允许偏差要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 桩径偏差 | ±50mm | 按设计桩径600mm执行 |
| 桩垂直度偏差 | 不得大于桩长的1.0% | 结合有效桩长4~6m控制 |
| 截桩后桩顶标高偏差 | ±10mm | 需保证桩顶嵌入承台深度100mm |
| 桩中心位置偏差（1~3根桩、单排桩垂直于中心线方向、群桩边桩） | 桩径D≤1000mm时：D/6且不大于100mm | 本项目D=600mm，最大偏差不超过100mm |
| 桩中心位置偏差（条形桩沿中心线方向、群桩中间桩） | 桩径D≤1000mm时：D/4且不大于150mm | 本项目D=600mm，最大偏差不超过150mm |
| 相邻桩中心偏差 | 不得偏往同一方向 | 避免影响承台受力 |

检测与验收

桩基检测

本工程共设灌注桩18根，检测严格遵循《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014及设计要求。施工中对每根桩成孔参数、钢筋笼规格及安装位置等全程检查，逐桩留置混凝土标准养护试块并检测抗压强度；按规范比例开展低应变、声波透射法抽检，选取代表性桩位进行单桩竖向抗压静载试验，确保检测合规、数据真实，全面核查桩身完整性、混凝土质量及竖向承载能力。

桩基验收

桩基完工后，现场收集整理成孔记录、隐蔽资料、浇筑记录、试块报告及第三方检测报告等全套竣工资料，实行一桩一档管理。由建设、监理、设计、施工四方联合验收，核查18根灌注桩工序、实体质量及检测结果，确认桩位偏差、桩身质量、混凝土强度及单桩承载力均符合要求，资料完整、实体合格，同意桩基分部工程验收通过，可进入下道工序。