附件6.1室外运动场面层工程技术任务书（第三批）

工程概况

工程基本信息

珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-学校室外跑道、草皮、丙烯酸工程专业分包。

项目地点

珠海市香洲区分散于各校区内

项目建设内容

跑道工程：13mm厚预制型橡胶卷材跑道铺设

球场工程：丙烯酸面层篮球场、排球场等

足球场工程：人造草坪足球场铺设

运动地板工程：聚氯乙烯（PVC）运动地板铺设

原有面层处理：原丙烯酸面层铲除打磨等

施工场地管理要求

投标人须踏勘熟悉校园场地现状、施工边界、管控及教学时段、机械进出条件，明确出入口、道路限高限宽及承载力；所有机械、材料运输车辆须按校方审批路线、时段通行，不得擅自改道、占用非施工道路、碾压绿化带及消防通道；

机械车辆进出避开学生上下学高峰，确需通行须提前1个工作日报校方书面审批，并专人全程交通引导；

校内车辆限速5km/h，禁止鸣笛、超速抢行；运输车辆出场须冲洗干净，严禁带泥上路、沿途撒漏，遵守珠海城市道路运输规定；

施工机械仅限划定封闭区域停放，不得随意停放、擅自转场；转场须封闭围挡、专人引导并避让学生区域。进场机械须验收合格、证件齐全，报监理备案后方可使用，禁用报废、无证、带病设备；

施工废水、废料及垃圾严格按校方指定路线处置清运；

施工全程服从校方管理，维护教学秩序，按要求在校园临时活动、考试期间停工。

工期要求

总工期：120日历天（暂定），中标单位须严格按照招标人下达工期及各校区节点计划组织施工，确保按期完工；

招标人有权根据校方实际需求调整各校区施工先后顺序。

编制依据

编制依据一览表

| 序号 | 资料/规范名称 | 规范编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设计图纸、设计相关技术资料 | / |
| 2 | 中小学合成材料面层运动场地 | GB36246-2018 |
| 3 | 合成材料运动场地面层 | GB/T14833-2020 |
| 4 | 中小学校体育设施技术规程 | JGJ/T280-2012 |
| 5 | 涂料中有害物质限量第1部分：建筑涂料 | GB30981.1-2025 |
| 6 | 国家、广东省、珠海市现行的安全生产、文明施工、环境保护、校园安全管理、中小学教学秩序保障相关法律法规及规范标准 | / |

材料技术要求

所有材料物理性能、化学环保指标必须满足设计图纸及现行国家、行业规范要求；投标阶段须提供CMA、CNAS双资质第三方检测报告；预制型橡胶跑道卷材须同时持有世界田联、中国田径协会有效产品审定认证证书。

现浇/预制型橡胶跑道面层

物理性能要求

现浇型和预制型面层物理机械性能设计要求

| 项目名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 拉伸强度MPa | ≥0.5 |
| 拉断伸长率% | ≥40 |
| 冲击吸收% | 35-50 |
| 垂直变形mm | 0.6-2.5 |
| 抗滑值PN20℃ | ≥47 |
| 阻燃性/级 | Ⅰ级，燃斑直径≤50 |

耐磨性能以及抗紫外线老化性能

| 项目 | 技术参数与标准要求 |
| --- | --- |
| 耐磨性能​ | 在500转至1500转范围内，磨损质量≤4.0克 |
| 加速老化性能​ | 经800小时加速老化后： |
|  | 1.拉伸强度≥0.55MPa |
|  | 2.扯断伸长率≥55% |
| 耐UVA老化色牢度​ | 经2000小时加速UVA老化后，色差灰阶值≥3 |
| 老化后耐磨性能​ | 经2000小时加速UVA老化后，在500转至1500转范围内，磨损质量≤4.0克 |

注：投标人投标时若暂无法提供全部性能检测报告，须在投标文件中出具书面承诺，承诺中标后、合同签订及材料进场前，限期补齐符合标准的全套检测报告与相关认证资料。

有害物质及限量

现浇橡胶面层及预制橡胶卷材有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  |  | ≤20c |
|  | 苯并【a】芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA）(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和(g/kg) | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/(㎡·h)】 | ≤5.0 |
|  | 甲醛/【mg/(㎡·h)】 | ≤0.4 |
|  | 苯/【mg/(㎡·h)】 | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/(㎡·h)】 | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/【mg/(㎡·h)】 | ≤7.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| a邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录A。 b18种多环芳烃的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录B。 c取距合成材料面层上表面5mm以内的部分进行测试。 |  |  |

其他要求

预制型卷材采用双层复合结构，面层天然橡胶，底层高弹橡胶，弯折不开裂、不分层；

跑道分道线、起止线采用水性白色涂料，线宽50mm；

无机填料含量≤65%，填充颗粒高聚物总量≥20%。

人造草坪

设计参数

人造草参数设计标准

| 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 生产工艺 | 簇绒法Z型走针机械编织涂胶 |
| 草纤维 | 采用耐磨加筋PE单丝（每簇草丝不少于4股8根） |
| 草纤维DTEX | ≥8800 |
| 草纤维宽度和厚度 | 宽度：1.3-1.5mm，厚度：200-240μm |
| 基布 | 高强度双层基布 |
| 背胶 | 黑色环保发亮PU背胶 |
| 植草高度 | 5/8英寸 |
| 行距 | ≤2 |
| 植草密度 | ≥8505针/平米 |
| 颜色 | 翠绿、橄榄绿、柠檬黄/白色标志线 |
| 填充石英砂 | 40目，表面圆润，每平方草坪不低于25KG |
| 填充颗粒 | 环保PE颗粒，每平方草坪不低于5KG |

物理性能要求

人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% |  | 45～70 |
| 垂直变形/mm |  | 4～11 |
| 草丝拉断力/N | 开网丝 | ≥60 |
|  | 单丝 | ≥10 |
| 单簇草丝拔出力/N |  | ≥20 |

人造草有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和b（mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a¦(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)[mg/(m2.h) | ≤5.0 |
|  | 甲醛[mg/(m2.h)] | ≤0.4 |
|  | 苯(mg/(m2.h)] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和[mg/(m2.h)] | ≤1.0 |
| a邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录A。 b18种多环芳烃的具体名称见《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018附录B。 |  |  |

颗粒等固体原料有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和*/(mg/kg) | 50 |
|  |  | ≤20 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | 50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | <10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | <10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | <2 |
| 气味 | 气味等级b/级 | ≤3 |
| a18种多环芳烃的具体名称见附录B。 b仅人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 |  |  |

非固体原料中有害物质

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和b/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡(Cio-Cna)/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg) | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/g/L) | ≤50 |
|  | 游离甲醛/(g/kg) | ≤0.50 |
|  | 苯/g/kg) | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | <2 |
| a多组分样品·在测试游离甲苯二异氰酸酯(TDD和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDD总和时，应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯(TDD和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDD含量·然后按产品明示的施工配比进行计算;其他检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定 b邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录A。 |  |  |

丙烯酸材料

丙烯酸材料除满足《涂料中有害物质限量》GB 30981.1-2025 全部通用国家标准基础要求外，还必须严格执行《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018 中运动场地专属有害物质限值规定，具体管控指标详见本文件 3.1、3.2 章节。

聚氯乙烯（PVC）运动地板工程材料要求

聚氯乙烯（PVC）运动地板除满足《聚氯乙烯卷材地板》GB/T 11982、《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586 通用国家标准基础要求外，还必须严格执行《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018 中运动场地专属有害物质限值规定，具体管控指标详见本文件 3.1、3.2 章节。

施工技术要求

试验段施工

人造草、预制卷材、丙烯酸正式施工前必须做试验段；材料、机械、人员、工艺与正式施工一致；

验证收口高差≤3mm、人员配置、降噪降尘、安全防护有效性；

试验段验收合格并形成报告，经监理、建设单位、校方审批后方可全面施工。

预制橡胶卷材面层施工

基底：3m靠尺平整度偏差≤3mm；含水率≤6%；湿度＞85%、雨天严禁施工；

基底必须洁净干燥，油污清除、冲洗晾干，监理验收合格方可施工；

铺贴放线偏差≤2mm；专用底胶厚度0.5–0.8mm；拼接缝≤1mm，错缝≥90cm；

弯道、转角采用整块卷材弯转，不得切割；收口高差≤3mm，密封防水处理；

做好防雨覆盖，养护≥24小时，禁止踩踏、碾压。

现浇型跑道面层施工

基底要求同预制型，平整度≤3mm，含水率≤6%，裂缝按宽度规范修补；

分两次浇筑：弹性层+EPDM颗粒面层；材料配比严格执行，搅拌时间≥5分钟；

新旧面层接口：旧面打磨45°斜角，涂刷界面剂；衔接高差≤2mm；

整体养护≥72小时，防雨、防尘、禁止通行。

人造草坪面层施工

基底清理干净，平整度≤3mm；满铺10mm吸震垫，接缝严密；

仅限干燥天气施工；涂胶厚度0.3–0.5mm，晾置后压实粘接；

先填充石英砂，再填充橡胶颗粒，梳理密实，保证草丝直立；

做好下水口保护，防止颗粒堵塞管道。

丙烯酸面层施工

基底清理、修补、酸洗、干燥；含水率≤6%；新浇混凝土养护≥28天；

标准工艺：5遍涂刮（底漆1遍+中涂2遍+面涂2遍），总厚度150–200μm；

雨天、大雾、湿度＞85%、大风＞3级严禁施工；

成品养护≥72小时，封闭管理，禁止踩踏与污染。

聚氯乙烯（PVC）运动地板工程施工工艺

基层处理：

清理基层表面，确保干净、无灰尘、无油污；

检查基层平整度，对不平整处进行修补；

界面剂施工：涂刷界面剂1道，增强基层与找平层的粘结力。

找平层施工：

20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层；

找平层应平整，坡度符合设计要求；

找平层施工后应进行养护，确保强度达到要求。

自流平施工：

3厚垫层水泥基自流平砂浆；

按照产品说明比例搅拌均匀；

倒在基层上，用专用齿刮板刮平；

自流平应自然流平，确保表面平整；

施工后应进行养护，确保强度达到要求。

PVC地板铺设：

在自流平基层上均匀涂刷专用胶粘剂；

将PVC卷材平铺在胶粘剂上，注意对齐和接缝处理；

用滚筒碾压2遍，确保粘结牢固，排除气泡。

缝隙焊接：

PVC卷材接缝处进行开槽处理；

使用专用焊条进行热焊接；

焊接后应铲平多余焊条，确保接缝平整。

表面保护蜡：

地板铺设完成后，在表面上保护蜡；

保护蜡应均匀涂刷，确保表面光亮、耐磨。

质量与验收要求

质量要求

原材料进场必须见证取样送检，具备CMA、CNAS双资质第三方检测机构出具的有效检测报告，由NSTC认可资质机构检测，合格后方可使用；

施工全过程做好成品保护，采用围挡、遮盖等措施，避免交叉作业污染、破损。

面层与基层衔接要求

跑道、足球场、丙烯酸面层施工单位应提前介入基层放线、标高控制及验收工作，并做好面层施工前置条件技术交底，面层施工单位接收基层后，即视为认可基层施工质量；

基层移交平整度执行3米直尺偏差5mm合格标准。

验收要求

基层处理工程

基层表面应平整、坚实，无起砂、空鼓、开裂等缺陷；

基层坡度应符合设计要求，排水顺畅，无积水现象；

基层表面应清洁，无灰尘、无油污、无杂物；

基层强度应满足设计要求。

预制型橡胶跑道工程

跑道厚度应符合设计要求，偏差在允许范围内；

跑道表面应平整，无明显凹凸、气泡、褶皱等缺陷；

接缝应平整、牢固，无明显接缝痕迹；

画线应清晰、准确，尺寸符合标准要求；

物理性能指标应符合设计及规范要求；

环保指标应符合GB 36246-2018标准要求。

丙烯酸球场工程

面层厚度应符合设计要求，5遍施工厚度均匀；

球场表面应平整，无明显凹凸、气泡、流挂等缺陷；

颜色应均匀一致，无色差；

画线应清晰、准确，尺寸符合标准球场要求；

表面应具有良好的防滑性能；

环保指标应符合GB 36246-2018及GB 30981.1-2025标准要求。

人造草坪足球场工程

人造草坪铺设应平整，无明显凹凸、褶皱、气泡等缺陷；

草丝高度应符合设计要求；

石英砂和PE颗粒填充量应符合设计要求，分布均匀；

接缝应平整、牢固，无明显接缝痕迹；

画线应清晰、准确，尺寸符合标准足球场要求；

物理性能指标应符合设计及规范要求；

环保指标应符合GB 36246-2018标准要求。

PVC运动地板工程

PVC地板表面应平整，无明显凹凸、气泡、褶皱等缺陷；

地板厚度应均匀，偏差在允许范围内；

接缝应平整、牢固，焊接处无明显痕迹；

表面应具有良好的防滑性能、耐磨性能；

保护蜡应均匀，表面光亮。

环保验收

本工程所有合成材料面层必须符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018标准中有害物质限量要求。

性能指标

丙烯酸性能指标

| 检验检测项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 反（回）弹值（%） | ≥80 |
| 滑动阻力（N） | 60-100 |
| 冲击吸收（%） | 5-15 |
| 地面速率 | 30-45 |
| 渗水性（率）/(mm/min) | 0 |

坡度要求

| 序号 | 场地名称 | 横向（短边）坡度 | 纵向（长边）坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球场（人工草坪，无渗水功能） | ≤0.8% | - |
| 2 | 足球场（人工草坪，有渗水功能） | 0.30% | - |
| 3 | 排球场、篮球场 | 0.3%∼0.5% | 0.3%∼0.5% |
| 4 | 田径场（跑道） | ≤1%（内低外高） | ≤1%（跑进方向） |